2012年“中联杯” 第十三次全国水泥化学分析大对比标准值及允许差

| 样品编号/名称 | CCQTC2012-1硅酸盐水泥熟料 | CCQTC2012-2普通硅酸盐水泥 | CCQTC2012-3石膏 | CCQTC2012-4石灰石 | CCQTC2012-5粉煤灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（%） | 标准值 | ≤允许差% | 标准值 | ≤允许差% | 标准值 | ≤允许差% | 标准值 | ≤允许差% | 标准值 | ≤允许差% |
| 烧失量 | 1.15 | 0.25 | 2.36 | 0.25 | 22.95 | 0.25 | 39.76 | 0.40 | 4.60 | ±0.25 |
| SiO2 | 22.37 | 0.25 | / | / | 2.14 | 0.20 | 6.18 | 0.25 | / | / |
| Al2O3+ TiO2 | 4.92 | 0.25 | / | / | 0.57 | 0.20 | 1.67 | 0.20 | / | / |
| Al2O3 | 4.78 | 0.25 | / | / | 0.56 | 0.20 | 1.63 | 0.20 | / | / |
| Fe2O3 | 3.31 | 0.20 | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.62 | 0.20 | / | / |
| CaO | 64.56 | 0.40 | / | / | 31.84 | 0.40 | 49.06 | 0.40 | / | / |
| MgO | 2.35 | 0.30 | 1.84 | 0.25 | 3.21 | 0.30 | 1.86 | 0.25 | / | / |
| SO3 | 0.36 | 0.10 | 2.32 | 0.20 | 38.92 | 0.30 | 0.19 | 0.10 | 0.35 | 0.10 |
| K2O | 0.60 | 0.10 | 0.65 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 1.66 | 0.15 |
| Na2O | 0.15 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.63 | 0.10 |
| Cl- | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.005 |
| fCaO | 0.41 | 0.10 | / | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
| IR | 0.17 | 0.10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 附着水 | / | / | / | / | 0.18 | ±0.20 | / | / | / | / |
| 结晶水 | / | / | / | / | 15.93 | ±0.20 | / | / | / | / |