附件1：

2014年广东省水泥产品质量专项监督抽查检验结果

本次抽查了广州、珠海、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、东莞、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、云浮等16个地市129家企业生产的水泥产品150批次，没有发现不合格产品。

本次抽查依据GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》，对通用硅酸盐水泥的安定性、凝结时间（初凝时间、终凝时间）、强度（3天抗折强度、28天抗折强度、3天抗压强度、28天抗压强度）、三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、氯离子、放射性（内照射指数和外照射指数）等9个项目进行了检验。依据GB/T 2015-2005《白色硅酸盐水泥》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》，对白色硅酸盐水泥的三氧化硫、凝结时间（初凝时间、终凝时间）、安定性、强度（3天抗折强度、28天抗折强度、3天抗压强度、28天抗压强度）、白度、细度、放射性（内照射指数和外照射指数）等7个项目进行了检验。

本次抽查没有发现不合格产品。具体抽查结果见附表。